Návod na odstranění zabělení laku

Nejprve zkontrolujte, zda je zabělení na povrchu laku anebo pod ním.

- Jemně špičkou nehtu zkuste seškrábat kus bílé plochy. Pokud je zabělení jen na povrchu, půjde dolů bez problémů.

- Opatrně nahřejte danou část prutu fénem nebo horkovzdušnou pistolí. Pokud je zabělení pod lakem, díky vyšší teplotě se vlhkost odpaří a zabělení zmizí. Pozor! Při použití horkovzdušné pistole buďte velmi opatrní, příliš vysoká teplota může nenávratně zničit prut.

Návod při zabělení na povrchu

- Jemně a opatrně opláchněte povrch vlažnou mýdlovou vodou a nechte samovolně uschnout.

- Vezměte si jemný hadřík a naneste na něj malou vrstvu odlakovače na nehty. Pomocí hadříku nyní opatrně odstraňte poškozenou část laku. Doporučujeme nejprve vyzkoušet na malé ploše. V žádném případě nenamáčejte prut přímo v odlakovači. Ten se musí nanášet pomalu a postupně, pomocí hadříku.

(Na tento úkon můžete použít i Aceton. Jeho koncentrace je však mnohem vyšší a je extrémně hořlavý. Proto se vyhněte práci s ním v uzavřené místnosti a prut očistěte raději venku. Nevdechujte acetonové výpary.)

Nenechávejte prut v dlouhodoběji vystavený odlakovači ani acetonu. Může to způsobit nenávratné škody.

- Teď vezměte pastu Century Cleaning Paste G4 a naneste malé množství na poškozené místo. Použijte na to hadřík, který nepouští žmolky.

- Krouživými pohyby vetřete pastu do povrchu.

- V případě potřeby, naneste další trochu pasty a postup opakujte.

TIP:

Není potřeba nijak přidávat vodu během tohoto procesu.

Pokud chcete dosáhnout vyšší lesk:
Opatrně stříkněte malinké množství vody a trošku pasty. Následně pečlivě krouživě vtírejte po dobu několika minut.

- Nechte uschnout

- Odstraňte případné zbytky pasty pomocí čistého hadříku.

- Když bylo zabělení kompletně odstraněno, naneste malé množství silikonové pasty na prut pomocí nežmolkujícího hadříku. Tohle pomůže ochránit prut v budoucnosti.

Návod při zabělení pod povrchem laku

- Jemně a opatrně opláchněte povrch vlažnou mýdlovou vodou a nechte samovolně uschnout.

- Použijte fén nebo horkovzdušnou pistoli na odstranění vlhkosti pod lakem. Opatrně vysoušejte, pokud vlhkost zcela nezmizí.

- Teď vezměte pastu Century Cleaning Paste G4 a naneste malé množství na poškozené místo. Použijte na to hadřík, který nepouští žmolky.

- Krouživými pohyby vetřete pastu do povrchu.

- V případě potřeby, naneste další trochu pasty a postup opakujte.

TIP:

Není potřeba nijak přidávat vodu během tohoto procesu.

Pokud chcete dosáhnout vyšší lesk:
Opatrně stříkněte malinké množství vody a trošku pasty. Následně pečlivě krouživě vtírejte po dobu několika minut.

- Nechte uschnout

- Odstraňte případné zbytky pasty pomocí čistého hadříku.

- Když bylo zabělení kompletně odstraněno, naneste malé množství silikonové pasty na prut pomocí nežmolkujícího hadříku. Tohle pomůže ochránit prut v budoucnosti.

Century G4 Cleaning Paste – popis produktu

Speciální pasta vyvinuta na údržbu všech druhů moderních povrchů prutů.

Vlastnosti:

Na vodní bázi

Bez obsahu silikonu

Speciální leštící složení

Aplikace za sucha

Bod vzplanutí: 84°

pH: ca 7.0

Manipulace, skladování a likvidace

Nejsou známy nebezpečné reakce při správném použití.

Pro jistotu používejte bezpečnostní rukavice a brýle.

Po použití si umyjte ruce.

Zajistěte dostatečné větrání během používání otevřené pasty.

Nevdechujte prášek při případném vysušení produktu.

Uchovávejte na suchém a chladném místě.

Likvidace musí být provedena v souladu s legislativou Vaší krajiny.

První pomoc při kontaminaci:

Vdechnutí – postiženou osobu okamžitě vyveďte na čerstvý vzduch a držte ji v klidu. Pokud se objeví nežádoucí příznaky, zavolejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží – v případě podráždění kůže omyjte postižené místo větším množstvím mýdla a vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s očima – okamžitě vypláchněte pod proudem tekoucí čisté vody. Oko vyplachujte nejméně 5 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití – postiženému dejte vodu anebo mléko na zapití a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nesnažte se vyvolat zvracení.